Оценка качества выполненных отделочных работ.

| ## Приемка выполненных работ | ## СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» Пособие к СНиП 3.04.01-87 «Рекомендации по устройству полов» |
| --- | --- |
| ### 1. Штукатурка поверхностей Проверить : |  |
| 1.1 прочность сцепления штукатурных слоев с основанием | СНиП п.3.67 Прочность сцепления покрытия из штукатурных составов внутренних оштукатуренных поверхностей – не менее 0,1 МПа |
| # 1.2 отклонения поверхностей от вертикали | ## СНиП п.3.12 Отклонения поверхности от вертикали: - на 1 метр - не более 1 мм - на всю высоту помещения – не более 5 мм |
| # 1.3 отклонения поверхностей по горизонтали | ## СНиП п.3.12 Отклонения по горизонтали: - на 1 метр - не более 1 мм |
| # 1.4 неровности плавного очертания | ## СНиП п.3.12 Неровности поверхностей плавного очертания при контроле 2-х метровой рейкой на 4 м2: - не более 2-х штук глубиной (высотой) до 2-х мм |
| # 1.5 отклонения дверных и оконных откосов | ## СНиП п.3.12 Отклонения откосов от вертикали и горизонтали: - на 1 метр - не более 1 мм - на весь элемент - не более 3 мм |
| # 1.6 отклонения ширины дверных и оконных откосов | ## СНиП п.3.12 Отклонения ширины откоса от проектной не должны превышать 2 мм |
| # 2. Облицовка поверхностей керамической плиткой Проверить : |  |
| 2.1 соблюдение рисунка облицованных поверхностей согласно требованиям проекта | СНиП п.3.51 Облицовку поверхностей необходимо выполнять согласно ППР в соответствии с проектом СНиП п.3.55 Отделка участка и всей поверхности интерьера облицовочными изделиями разного цвета, фактуры, текстуры, и размеров должна производиться с подбором всего рисунка поля облицовки в соответствии с проектом СНиП п.3.67 Размеры и рисунки облицовки должны соответствовать проектным |
| 2.2 внешний вид облицованных поверхностей (отсутствие пятен, сколов, трещин, высолов, потеков раствора, однотонность цветов плиток) | СНиП п.3.67 Сколы в швах допускаются не более 0,5 мм Пятна, трещины, высолы, потеки раствора – не допускаются Поверхности, облицованные искусственными материалами должны иметь однородность |
| 2.3 отклонения от вертикали | СНиП п.3.62 Отклонение поверхности от вертикали: - на 1 метр - не более 1,5 мм - на этаж - не более 4 мм |
| 2.4 неровности облицованной поверхности | СНиП п.3.62 Неровности облицованной поверхности при контроле 2-х метровой рейкой допускаются не более 2 мм |
| 2.5 прямолинейность, однотипность и однородность горизонтальных и вертикальность швов | СНиП п.3.62 Отклонения расположения швов от вертикали и горизонтали на 1 метр длины допускаются не более 1,5 мм СНиП п.3.67 Горизонтальные и вертикальные швы облицовки должны быть однотипны, однорядны и равномерны по ширине |
| 2.6 размеры и заполнение швов | СНиП п.3.58 швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины СНиП п.3.62 Отклонение ширины щва облицовки - 0,5 мм |
| 2.7 прочность сцепления плиток с основанием | СНиП п.3.67 Пространство между стеной и облицовкой должно быть полностью заполнено раствором |
| ## Приемка выполненных работ | ## СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» Пособие к СНиП 3.04.01-87 «Рекомендации по устройству полов» |
| ### 3. Окраска поверхностей Проверить : |  |
| - отклонения поверхностей | ## СНиП п.3.12 Отклонения поверхности от вертикали: - на 1 метр - не более 1 мм - на всю высоту помещения – не более 5 мм ## Отклонения по горизонтали: - на 1 метр - не более 1 мм |
| - неровности поверхностей | СНиП п.3.12 Местных неровностей высотой (глубиной) до 1 мм допускается не более двух на площади 4 м2 поверхности покрытия |
| - однотонность окрашенных поверхностей | СНиП п.3.67 Поверхности должны быть однотонными, без полос, пятен, подтеков, брызг, морщин, не иметь зубчатого строения. Просвечивание нижележащих слоев краски, истирание (омелование) поверхностей – не допускаются. |
| - ровность линий и закраску в сопряжениях поверхностей, окрашенных в разные цвета | СНиП п.3.67 В местах сопряжений поверхностей, окрашенных в различные цвета, искривления линий. Закраска поверхностей при применении различных колеров не должна превышать 1 мм на 1 м поверхности. |
| ### 4. Обойные работы Проверить : |  |
| - отклонения поверхностей | ## СНиП п.3.12 Отклонения поверхности от вертикали: - на 1 метр - не более 1 мм - на всю высоту помещения – не более 5 мм ## Отклонения по горизонтали: - на 1 метр - не более 1 мм |
| 4.2 внешний вид поверхности | СНиП п.3.67 Поверхность должна быть выполнена из полотнищ одинакового цвета и оттенков |
| - качество оклеенной поверхности: отсутствие на поверхности пятен, пузырей, пропусков, доклеек, перекосов и отслоений | СНиП п.3.67 Воздушные пузыри, пятна (и другие загрязнения), пропуски, доклейки и отслоения, а в местах примыкания обоев к откосам проемов перекосы, морщины, заклейки обоями плинтусов, наличников, розеток, выключателей и т. п. – не допускаются |
| - прочность сцепления полотнищ обоев с поверхностью стен | СНиП п.3.67 При оклейке обоями поверхностей воздушные пузыри и отслоения не допускаются |
| - правильность пригонки рисунка на стыках, в т. ч. соблюдение цвета, оттенка обоев | СНиП п.3.67 Поверхности должны быть выполнены с точной пригонкой рисунка на стыках. Отступления кромок должны быть не более 0,5 мм |
| # 5. Устройство подвесных потолков Проверить : |  |
| - отклонения плоскости потолка | СНиП п.3.66 Отклонения плоскости потолка по диагонали и горизонтали: - на 1 метр - не более 1,5 мм - на всю поверхность - не более 7 мм |
| - ровность поверхности подвесного потолка по всей плоскости | СНиП п.3.65 Плоскость поверхности, облицованная панелями и плитами должна быть ровной, без провесов в стыках. |
| 5.3 надежность крепления каркаса и плит к каркасу | СНиП п.3.63 Устройство подвесных потолков необходимо производить после монтажа и крепления всех элементов каркаса (в соответствии с проектом). СНиП п.3.65 Плоскость поверхности должна быть жесткой, без вибрации панелей и листов |
| ## Приемка выполненных работ | ## СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» ## Пособие к СНиП 3.04.01-87 «Рекомендации по устройству полов» |
| - качество примыкания потолка к вентрешеткам, светильникам |  |
| - прямолинейность и ширину швов |  |
| ### 6. Устройство стяжки Проверить : |  |
| - отклонение толщины стяжки | СНиП п.4.43 Отклонение толщины стяжки от проектной не должно превышать 10% |
| - отклонение поверхности стяжки от горизонтали | СНиП п.4.24 Отклонение поверхности стяжки от горизонтальной плоскости или от заданного уклона допускается не более 0,2% соответствующего размера помещения, но не более 50 мм |
| - просветы между контрольной 2-х метровой рейкой и поверхностью стяжки | СНиП п.4.24 Просветы между контрольной 2-х метровой рейкой и проверяемой поверхностью стяжки не должны превышать: - для покрытий полов из плит поливинилацетатных, рулонных на основе синтетических волокон, линолеума, паркета и поливинилхлоридных плит - 2 мм - для покрытия полов из плит других видов - 4 мм |
| - внешний вид поверхности стяжки | СНиП п.4.43 Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, трещин, вздутий и т.д. Пособие п.8.11 Трещины, выбоины и открытые швы в элементах пола не допускаются |
| - примыкание монолитной стяжки к стенам и перегородкам | СНиП п.4.17 Стяжки, укладываемые по звукоизоляционным прокладкам или засыпкам, в местах примыкания к стенам и перегородкам и другим конструкциям, необходимо уложить с зазором шириной 20 – 25 мм на всю толщину стяжки и заполнить аналогичным звукоизоляционным материалом. Монолитные стяжки должны быть изолированы от стен и перегородок полосами из гидроизоляционных материалов. |
| - сцепление стяжки с нижележащими элементами пола или перекрытия | СНиП п.4.43 На участках, где изменение характера звучания при простукивании укажет на отсутствие сцепления, сплошная стяжка должна быть переложена |
| 7. Полы из штучного паркета Проверить : |  |
| - соблюдение рисунка ковра пола, внешний вид покрытия, качество циклевки | Пособие п.7.204 В помещении следует укладывать паркет только одной породы древесины и одного рисунка; применение в помещении паркета различного цвета и размера допускается только для создания специального рисунка. Пособие п.7.207 Паркет следует укладывать в соответствии с принятым рисунком. СНиП п.4.43 Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок. Цвет покрытия должен соответствовать проектному. СНиП п.3.67 Поверхности, окрашенные лаком, должны иметь глянцевые покрытия, без трещин и видимых утолщений. СНиП п.3.28 Поверхность каждого слоя молярного покрытия при высококачественной внутренней окраски безводными составами должна быть ровной, не иметь зубчатого строения. |
| - сцепление покрытия с нижележащим элементом пола | СНиП п.4.38 Площадь приклейки паркетной планки – не менее 80%. Объем контроля – пробное поднятие планок не менее чем в трех местах на 500 м2 поверхности пола |
| ## Приемка выполненных работ | ## СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» ## Пособие к СНиП 3.04.01-87 «Рекомендации по устройству полов» |
| - величину просадки пола под нагрузкой | Пособие п.8.16 Просадка покрытий из штучных материалов, уложенных на прослойку из горячей мастики, под сосредоточенной нагрузкой 2 кН (200 кгс) не должна превышать 1,5 мм. |
| 7.4 правильность примыкания пола к другим конструкциям | Пособие п.7.208 Зазоры между планками паркета и стенами (перегородками) не должны превышать 15 мм. |
| - отклонения от заданного уклона покрытия | СНиП п. 4.43 Отклонение поверхности покрытия от заданного уклона допускается не более 0,2% соответствующего размера помещения, но не более 50 мм |
| - отклонение поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной 2-х метровой рейкой | СНиП п.4.43 Отклонение поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной 2-х метровой рейкой не должны превышать 2 мм |
| - уступы между смежными паркетными планками | СНиП п.4.43 Уступы между смежными паркетными планками штучного паркета не допускаются |
| - зазоры между смежными паркетными планками | СНиП п.4.43 Зазоры между смежными паркетными планками штучного паркета допускаются не более 0,3 мм |
| - правильность установки и крепления плинтусов | Пособие п.7.180 Плинтуса следует крепить к стене (перегородке), либо только к полу. Плинтуса должны стыковаться под углом 450. Пособие п.7.181 Лакированные плинтуса следует устанавливать после окончательной окраски или оклейки стен обоями. Пособие п.7.182 При ровных и гладких стенах допускается установка поливинилхлоридных плинтусов с приклейкой их к стенам до оклейки обоями. Клей следует наносить на очищенную поверхность стены и тыльную сторону плинтусов. |
| - зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами | СНиП п.4.43 Зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками) не допускаются |
| 8. Полы из щитового паркета Проверить : |  |
| - соблюдение рисунка ковра пола, внешний вид покрытия, отсутствие трещин, выщербин, задиров, качество циклевки | СНиП п.4.43 Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок. Цвет покрытия должен соответствовать проектному. СНиП п.3.67 Поверхности, окрашенные лаком, должны иметь глянцевые покрытия, без трещин и видимых утолщений. СНиП п.3.28 Поверхность каждого слоя молярного покрытия при высококачественной внутренней окраски безводными составами должна быть ровной, не иметь зубчатого строения. |
| - величину просадки пола под нагрузкой | Пособие п.8.18 Просадка покрытий из паркетных досок и щитов не должна превышать 1 мм |
| - отклонения от заданного уклона покрытия | СНиП п.4.43 Отклонение поверхности покрытия от заданного уклона допускается не более 0,2% соответствующего размера помещения, но не более 50 мм |
| - отклонение поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной 2-х метровой рейкой | СНиП п.4.43 Отклонение поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной 2-х метровой рейкой не должны превышать 2 мм |
| - уступы между смежными паркетными щитами | СНиП п.4.43 Уступы между смежными паркетными щитами не допускаются |
| - зазоры между паркетными щитами | СНиП п.4.43 Зазоры между паркетными щитами не должны превышать 0,5 мм |
| ## Приемка выполненных работ | ## СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» ## Пособие к СНиП 3.04.01-87 «Рекомендации по устройству полов» |
| - правильность установки и крепления плинтусов | Пособие п.7.180 Плинтуса следует крепить к стене (перегородке), либо только к полу. Плинтуса должны стыковаться под углом 450. Пособие п.7.181 Лакированные плинтуса следует устанавливать после окончательной окраски или оклейки стен обоями. Пособие п.7.182 При ровных и гладких стенах допускается установка поливинилхлоридных плинтусов с приклейкой их к стенам до оклейки обоями. Клей следует наносить на очищенную поверхность стены и тыльную сторону плинтусов. |
| - зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами | СНиП п.4.43 Зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками) не допускаются |
| 9. Полы из керамической плитки Проверить : |  |
| - соблюдение рисунка ковра пола, внешний вид покрытия | Пособие п.7.126 Плиты перед укладкой должны быть рассортированы по цветам и оттенкам. Плиты с трещинами, отколотыми углами и дефектами на лицевой поверхности применять не допускается. |
| - отклонения от заданного уклона покрытия | СНиП п.4.43 Отклонение поверхности покрытия от заданного уклона допускается не более 0,2% соответствующего размера помещения, но не более 50 мм |
| - отклонение поверхности покрытия от плоскости | СНиП п.4.43 Отклонение поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной 2-х метровой рейкой не должны превышать 4 мм |
| - отклонения по толщине покрытия | СНиП п.4.43 Отклонения по толщине покрытия – не более 10% от проектной. Объем контроля – не менее пяти измерений на каждые 50-70 м2 поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади |
| - уступы между смежными плитками | СНиП п.4.43 Уступы между смежными плитками не должны превышать 1 мм |
| - размеры, прямолинейность и заполнение швов между плитками | Пособие п.7.134 Ширина швов между плитами, втапливаемыми в прослойку вручную, не должна превышать 2 мм для плит размером до 200 мм и 3 мм – для более крупных плит. Пособие п.8.10 Отклонение швов в покрытии между рядами штучных материалов от прямого направления не должны превышать 10 мм на 10 м длины ряда. |
| - прочность сцепления плиток с основанием | СНиП п.4.43 На участках, где изменение звука при простукивании укажет на отсутствие сцепления, покрытие должно быть переложено |
| - правильность установки и крепления плинтусов | Пособие п.7.180 Плинтуса следует крепить к стене (перегородке), либо только к полу. Плинтуса должны стыковаться под углом 450. Пособие п.7.181 Лакированные плинтуса следует устанавливать после окончательной окраски или оклейки стен обоями. Пособие п.7.182 При ровных и гладких стенах допускается установка поливинилхлоридных плинтусов с приклейкой их к стенам до оклейки обоями. Клей следует наносить на очищенную поверхность стены и тыльную сторону плинтусов. |
| - зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами | СНиП п.4.43 Зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками) не допускаются |
| ## Приемка выполненных работ | ## СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» ## Пособие к СНиП 3.04.01-87 «Рекомендации по устройству полов» |
| 10. Полы из линолиума Проверить : |  |
| - соблюдение рисунка ковра пола, внешний вид покрытия, отсутствие трещин, пятен, царапин, вздутий, грязи | СНиП п.4.43 Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок. Цвет покрытия должен соответствовать проектному. |
| - отклонения от заданного уклона покрытия | СНиП п.4.43 Отклонение поверхности покрытия от заданного уклона допускается не более 0,2% соответствующего размера помещения, но не более 50 мм |
| - отклонение поверхности покрытия от плоскости | СНиП п.4.43 Отклонение поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной 2-х метровой рейкой не должны превышать 2 мм |
| - зазоры между смежными полотнищами линолеума | Пособие п.7.221 Зазоры между смежными кромками листов линолеума и синтетических ворсовых ковров не допускаются. |
| - правильность установки и крепления плинтусов | Пособие п.7.180 Плинтуса следует крепить к стене (перегородке), либо только к полу. Плинтуса должны стыковаться под углом 450. Пособие п.7.181 Лакированные плинтуса следует устанавливать после окончательной окраски или оклейки стен обоями. Пособие п.7.182 При ровных и гладких стенах допускается установка поливинилхлоридных плинтусов с приклейкой их к стенам до оклейки обоями. Клей следует наносить на очищенную поверхность стены и тыльную сторону плинтусов. |
| - зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами | СНиП п.4.43 Зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками) не допускаются |